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对苯基二（偏苯三酸酯）三酸酐的测定   分析报告

——江苏正丹化学工业股份有限公司                       

一、检测方法：

福立方法。
2、 客户要求：

对苯基二（偏苯三酸酯）三酸酐的测定  
3、 方法原理

试样经正相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，归一化定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 正己烷：色谱纯
4.1.2 四氢呋喃：色谱纯
4.1.3 乙腈：色谱纯

4.1.4 四丁基硫酸氢铵：离子对色谱专用
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元低压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

4.2.2 分析天平：感量0.0001 g

4.2.3 微孔滤膜：0.22μm，有机系
五、样品溶液的制备
5.1  对苯基二（偏苯三酸酯）三酸酐样品(2022年酯酐样品)溶液：称取客户提供的对苯基二（偏苯三酸酯）三酸酐样品(2022年酯酐样品)10.7mg，用流动相溶解稀释至10mL，摇匀，过滤，即得。
5.2  对苯基二（偏苯三酸酯）三酸酐样品（2023年样品TAHQ JSV）溶液：称取客户提供的对苯基二（偏苯三酸酯）三酸酐样品（2023年样品TAHQ JSV）10.3mg，用流动相溶解稀释至10mL，摇匀，过滤，即得。
六、仪器条件
a) 色谱柱: Sunniest Cyano（氰基柱），柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5μm

b) 流动相：正己烷：四氢呋喃：乙腈（体积比）（含0.1%四丁基硫酸氢铵）=60：30：10（（含0.1%四丁基硫酸氢铵）

c) 流速: 1.5 mL/min

d) 检测器: UV210nm

e) 柱温: 30℃

f) 进样量: 10μL
七、分析结果
7.1试剂空白谱图
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7.2 对苯基二（偏苯三酸酯）三酸酐样品(2022年酯酐样品)
放大图
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全景图
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删除杂质小峰后，2个主要色谱峰分析结果
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7.3 对苯基二（偏苯三酸酯）三酸酐样品（2023年样品TAHQ JSV）
放大图
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全景图
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删除杂质小峰后，4个主要色谱峰分析结果
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说明：（1）样品用流动相溶解，发现样品不能完全溶解。建议客户减小称样量，或增加溶剂的量。使样品尽可能的溶解。（2）该方法为正相色谱法。正相色谱保留时间的重复性比反相色谱的保留时间的重复性要差一些。因此正相色谱保留时间允许的漂移范围要大一些。
以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
 分析员：刘海侠                                                      审核： 金迁
电话：15657600027                                                  日期：2023.2.8
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