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抗氧化剂3312和3342 分析报告
————烟台新特路新材料科技有限公司                    

一、检测方法：

福立仪器提供。
2、 客户要求：

抗氧化剂3312和3342的纯度分析。
3、 方法原理

试样经正相液相色谱分离，蒸发光检测器检测，保留时间定性。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 正己烷：色谱纯

4.1.2 二氯甲烷：色谱纯
4.1.3 乙酸：色谱纯

4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+蒸发光检测器）

五、样品配制
3312：取样品适量，用正己烷溶解，过0.45 μm滤膜，待进样。
3342：取样品适量，用流动相超声溶解，过0.45 μm滤膜，待进样。

六、仪器条件
6.1 抗氧化剂3312的仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest Cyano，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5.0 μm
b) 流动相：二氯甲烷：正己烷=20:80

c) 流速: 1.0 mL/min

d) 蒸发光检测器：温度：50℃，流量：3.0 mL/min
e) 柱温: 40 ℃
f) 进样量: 5 μL
6.2 抗氧化剂3342的仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest Cyano，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5.0 μm
b) 流动相：二氯甲烷：2%乙酸-正己烷（乙酸在正己烷中的体积比为2%）=10:90

c) 流速: 1.0 mL/min

d) 蒸发光检测器：温度：92℃，流量：3.0 mL/min
e) 柱温: 40 ℃

f) 进样量: 5 μL
七、分析结果

7.1 抗氧化剂3312典型谱图及连续三针结果
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7.2 抗氧化剂3312三针重复性谱图及结果
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7.3抗氧化剂3342典型谱图及连续三针结果
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7.4抗氧化剂3342重复性谱图及结果
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说明：
1.蒸发光检测器响应为指数增长型，用面积百分比计算样品纯度可能存在较大偏差，建议采用内标法或外标法定量。
2.以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

地  址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号
邮  编： 317500
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