[image: image8][image: image9.wmf]F U L I

                      



抗水解剂和抗水解母粒 分析报告
————朗亿新材料（烟台）有限责任                     

一、检测方法：

参考客户提供的《抗水解剂和抗水解母粒》企业标准
客户要求：

抗水解剂和抗水解母粒样品的分离
方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，面积归一法定量。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 水：屈臣氏蒸馏水
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5190液相色谱仪（含LC5190二元高压输液泵+LC5190自动进样器+LC5190柱温箱+LC5190双波长-紫外检测器）

五、样品配制
准确称取样品适量，用乙腈溶解，并配制成浓度为0.5 mg/mL的样品溶液，过0.22 μm滤膜，待进样。
六、仪器条件

a) 色谱柱: SunShell C18，柱长50 mm，内径4.6 mm，粒径2.6 μm+Sunniest C18 5μm预柱
b) 流动相A: 水；流动相B：乙腈，按下表进行梯度洗脱

	时间
	流动相A
	流动相B

	0-10
	40-10
	60-90

	10-20
	10
	90


d) 流速: 1.5 mL/min

e) 检测器: UV 210 nm

f) 柱温: 40 ℃

g) 进样量: 5 μL
七、分析结果

7.1 空白溶剂(乙腈）谱图

[image: image1.jpg]500
450
400
350
300

§ 250
£, 200
150
100
50

-50

9

10
[min]

"

12

13

14

15

16

17

18

19

20




7.2样品34谱图及分析结果

[image: image2.jpg][mAU]

2,200
2,000
1,800}
1,600
1,400]
1,200]
1,000]
800
600
400
200

| 115328

—

5968

260

of%

7

b 81 12020

)

9 10 11
[min]

®
@

14

15

16

17

18

19

20



[image: image3.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 5.328 2763.5 13772.7 0.1034 0.1034
2 5.968 108030.3 498323.7 3.7426 3.7426
3 6.260 670.9 31185 0.0234 0.0234
4 12.470 2026492.0 12722566.1 95.5510 95.5510
5 12.920 11610.8 77169.0 0.5796 0.5796

BT 2149567.5 13314949.9 100.0000 100.0000




[image: image4.png]ARGV R

ﬁ{( 50mm ﬁE"T“FTJ
L350 Hoyr % DR B I i) Y ey U iR Iy B BE (Y=
[min] [min] B A5
1 5.328 0.07653 26852 0.000 1.066
2 5.968 0.07029 39935 5.144 1.099
3 6.260 0.07060 43562 2.448 1.227
4 12.470 0.09613 93214 43.945 1.245
5 12.920 0.10060 91390 2.703 1.054




7.3样品50谱图及分析结果

[image: image5.jpg]sroel [z
68Tk [9]

108 14
pepzeld

Sm.mmm__AA

962’5 1]
g e gsss8s88s88¢8°
888288838838
888838888 FR
P

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10
min]



[image: image6.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 5.296 2437.8 11941.2 0.0884 0.0884
2 5.941 107224.8 494643.3 3.6608 3.6608
3 6.232 889.3 39295 0.0291 0.0291
4 6.448 674.0 34855 0.0258 0.0258
5 12.432 2059533.6 12873597.1 95.2748 95.2748
6 12.879 16262.2 104829.9 0.7758 0.7758
7 13.044 3198.1 19641.4 0.1454 0.1454

S

ST 2190219.8 13512067.9 100.0000 100.0000



[image: image7.png]RGMHER

ﬁ{( 50mm ﬁE"T“FTJ
L350 Hoyr % DR B I i) Y ey U iR Iy B BE (Y=
[min] [min] B A7
1 5.296 0.07574 27084 0.000 1.077
2 5.941 0.07025 39624 5.219 1.108
3 6.232 0.06941 44657 2.456 1.063
4 6.448 0.08055 35503 1.702 1.084
5 12.432 0.09573 93432 40.052 1.252
6 12.879 0.09987 92129 2.697 1.158
7 13.044 0.09622 101805 0.993 1.037





说明：

以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

地  址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号
邮  编： 317500

分析员：陈卿卿  
审  核：金迁

电  话：15657600120
日  期：2022.7.18.

_1234567890.doc


F U L I












