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丙烯酸酯类物质 分析报告

1、 检测方法

福立提供。

2、 客户要求

WYH-CXY、RTI1000、丙烯酸酯类单体分析方法的建立。
3、 方法原理

试样经正相液相色谱分离，示差折光检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积归一法定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 二氯甲烷：色谱纯

4.1.2 乙酸乙酯：色谱纯

4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+Shodex RI-20H示差折光检测器）

5、 样品制备

试样溶液：称取适量样品，用流动相溶解，摇匀，过0.45μm滤膜，待进样。

6、 色谱条件
a) 色谱柱: Sunniest Silica，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 二氯甲烷：乙酸乙酯=90:10

c) 流速: 0.5 mL/min
d) 柱温: 40 ℃

e) 检测器温度：40 ℃

f) 进样量: 5 μL

7、 分析结果

7.1空白
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7.2 RTI1000 典型谱图及分析结果
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不含溶剂位置峰谱图及分析结果
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7.3 丙烯酸酯单体典型谱图及分析结果
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不含溶剂位置峰谱图及分析结果
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7.4 WYH-CXY 典型谱图及分析结果
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不含溶剂位置峰谱图及分析结果
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说明

以上数据仅供参考，如有问题，请电话联系。

  地  址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                           邮  编： 317500

人  员：陈卿卿                                                    审  核：

电  话：15657600120                                              日  期：2023.09.08.

_1234567890.doc


F U L I












