           Ivf smart quench便携式冷却特性测试仪

[image: image1.jpg]Compact data acquisition unit —

Wireless data transmission __

Advanced software ¢ =
\ p—g





这套新装置主要三个主要特征：一个很小的手持式数据接收器，先进的计算机软件以及数据接收器与计算机之间的无线数据传输系统。
1、手持式数据接收器 该接收器直接与测试探棒连接，由电池供电，能够同时存储6组测量数据。使用者可以通过数据接收器上的3个按钮设定测量时间，采样频率和测量模式，包括自动记录的开始温度以及测试探棒的校准等。由于手持式数据接收器小而轻便，可以使用多个手持式数据接收器和探棒同时测量几组数据，或者同时测量几个淬火槽的淬火介质。如果要测试实际共建淬火时的冷却曲线，可以使用单个热电偶与手持式数据接收器连接。
2、无线数据传输系统 该装置采用无线数据传输，在淬火槽任意位置的测试更加方便，而且减小了由于测试探棒接地不好而带来的测量误差。
3、强大的冷却曲线分析软件 大量的数据都被记录或者计算出来，比如在某个温度下对应的时间和冷却速度。由于使用了高性能的数据平滑处理，通常出现在数据中的“鼻子”点得到了控制。在图表区增加了一个条形图，可以显示每一条所绘曲线的最大冷却速度。其他参数，象某个温度对应的冷却时间或者冷却速度都可以使用同样的方式显示。在这个软件中还有一个功能就是可以自动计算“淬火烈度”（HP)。使用者还可以按照可编辑的公司计算特定工件特定淬火条件下的淬火烈度。
   使用者可以确定测量数据的控制上下限以便对存储在数据库中的符合条件的淬火介质或某些淬火条件优先选择。 IVF SMART装置在QUENCHOTEST基础上做了改动，并运用了近年来先进的电子技术和计算机技术使其功能更强大 使用更加灵和 。
用处：

1、      淬火介质的检测

2、      淬火介质检测的监控

3、      故障探测

4、      淬火介质的比较

检测：

1、      可以在现场的冷却槽里边进行

2、      可以在实验室进行

3、      可以对所有的淬火介质进行检测：油类、聚合物、盐类、气体类等

客户价值

1、      成本节减、品质保证、易操作

2、      可深入了解IVF的关联淬火知识

现场测试

[image: image2.jpg]



（无线数据传输的现场测试设备）

包装箱（包含数据采集装置及附件，探棒、CD软件、操作手册）

[image: image3.jpg]



可选项：

一、标准样品

探棒 长400mm[image: image4.jpg]


 油品[image: image5.jpg]



手持式数字显示的带有热电偶校对的温度测量装置
以及带反光带的光学转速计(测试搅拌装置搅拌速度的仪器)

[image: image6.jpg]



二、用于检测聚合物的搅拌装置

[image: image7.jpg]llt




三、非标的探棒

（适用于检测非标尺寸或材料的）

[image: image8.jpg]



四、SQintegra软件
进一步评测冷却介质的数据的软件

1、      HTC导热系数的计算

2、      圆柱样品的硬度和微细构造的分析

[image: image9.jpg]



技术参数

一、   数据采集装置

1、      手持部分

尺寸：70 x 130 x 26 mm

毛重：160g

供电：可再充电循环适用的Ni电池

显示屏：LCD

记忆存储：6组测量数据，每次能读600个数据

录音时间：可编程 20秒到10分钟不等

采样频率：可编程每秒1～20次不等

端口：RS232

无线频率：800或900MHz ISM 波

无线范围：室内5～10米左右

2、      收发器

尺寸：107 x 52 x 26 mm

毛重：70g

供电：5V DC 可通过充电器或AC适配器获得

3、      充电器或AC适配器

尺寸：92 x 46 x 36 mm

毛重：140g

供电：90–265 V, 45/65 Hz, 1 A max

4、      聚合物的搅拌装置（可选）

尺寸：125 x 60 mm 宽, 205 mm高

容量：1.5升

最大液体温度：50℃

重量：7.6Kg

根据ASTM D 6482-99 设计

5、    探棒

尺寸：棒体直径12.5mm 长60mm

探棒全长：400mm

材质：铬镍铁合金600

热电偶在棒体中间

重量：240g

6、    高温炉

通过陶瓷纤维绝缘：15min左右

高温炉预设温度一般在870℃，用户可根据自身实际调整

显示高温炉温度的显示屏尺寸：200 x 280 x 250 mm，重量：5.4Kg

供电：220V或110V，6.3A

7、    所装软件的电脑配置

Pentium II处理器

64MB  RAM

20MB的最小硬盘空间

操作系统：Windows 9x/NT/ME/2000/XP

用于数据传输的串行口

并口或USB端口

IVF Smartquench对比ivf quenchotest
优点如下：
1、数据采集装置（手持式）
1.1 轻便易操作.只有简单的3个按键就能完成所有的操作 (参数设置,录音,校准).

1.2 无数据传输线. 该装置靠可连续充电电池供电，当该装置超过一分钟不使用，其电力消耗将自动调整到最低点.

1.3 无耗材. 由于不需要打印机无打印笔、墨水卷纸.

2、无线数据传输
2.1 无数据传输线. 在一些复杂的较难达到的区域，这种测试方式灵和方便.当然如果客户有特定要求。也可使用传统的数据传输线

2.2 较远距离的数据传输，无线数据传输范围在10～20米开外 操作更加方便.

2.3 及时的数据传输
3 软件
3.1 基于Windows数据库格式. 标准的数据库格式更灵和.

3.2 高效平滑算法. 测试数据的Fourier分析方法有利于减少噪音.

3.3 快速、精确、定量评估.将这些冷却曲线的测量数据输入到该软件中许多大量的数据就自动立即的计算罗列出来，比如冷却率、某个时间点的冷却时间等数据.

3.4 冷却曲线图,列表和 柱型图.冷却曲线可以打印出来，同时录音和具算出来的数据用列表和柱型图比较能更好的看出之间的差异.

3.5 控制范围. 为每一个数据输入区间范围以有助于评估,比如检测某一时间段冷却介质的运行状态，在控制区间内的某一特性就可以在该柱型图上清楚的反映出来.

3.6 高级评估的公式化程序.该软件内的公式化程序可以提供更高级的评估.比如IVF的HP用于检测油类和聚合物的程序就是软件内置的，可以自动计算出结果。用户可以根据自己的经验数字来设定相似和其他的程序来评估冷却介质的运行状态.

3.7 标准数据格式.当从手持式装置传递数据的时候，测量数据以一种其他程序也可读格式存储在电脑里，比如Excel格式. 用其他数据采集系统记录下的数据 (冷却曲线) 也能输入到Smartquench软件里边和从Smartquench硬件(手持装置)收集到的数据做比较.

3.8 来自于Windows IVF quenchocurve的数据库. 老规格的ivf quenchotest 记录下的或输入到Windows IVF quenchocurve的冷却曲线也可很容易的输入到Smartquench软件里边
4 其他特点 (举例)
4.1 包装箱. 手持装置, 无线数据收发器,充电器,软件光盘,探棒和所有的数据线都放在这样一个灵巧轻便的包装箱里.

4.2 可同时使用两到三个手动装置.可使用2到3个手动装置（或探棒）同时测量. 每一个手动装置都有一个ID号码，通过这个ID号码电脑可以确保通信的流畅

