
   产品简介：
湖北远成药业有限公司是国内生产肉桂系列最大企业，主要是生产肉桂酸，肉桂醛，肉桂醇，肉桂酸甲酯，肉桂酸乙酯，对甲基肉桂酸，对甲氧基肉桂酸，α-甲基肉桂酸，α-甲基肉桂醛，奥克立林，对甲氧基肉桂酸辛酯；间苯二酚二缩水甘油醚，(S,S)-2,8-二氮杂双环[4,3,0]壬烷（莫西沙星侧链)，4-(2-甲氧乙基)苯酚，7-氨基头孢烷酸 （7-ACA），2-甲基咪唑，2-苯基咪唑，聚乙烯亚胺等产品。主要应用在香精香料，食品添加剂，医药中间体、工业电镀及日化防晒等领域，产品畅销国内外！

欢迎新老客户来电咨询或索样！我们真诚期待与您合作！

以下主要是用在电镀中的四款产品：肉桂酸、苄叉丙酮、糖精钠、氯丁橡胶可剥漆。
二氨基脲聚合物 PUB
化学名称:二氨基脲聚合物
外观:无色至淡黄色粘稠液体
含量:60
PH:7.5-8.5(10%水溶液)
用量:500-2000ml/L
用途:它是一种聚脲撑铵盐阳离子表面活性剂，主要应用在碱性镀锌中，能有效地使高低区的镀层厚薄暮均匀。它还可用于化妆品，洗发，护肤和清洗剂等等。
包装规格：200KG/塑料桶
肉桂酸 
基本信息：
　　英文名：Cinnamic acid, Cinnamyl acid

　　CAS No.：621-82-9

　　FEMA No.：2288

　　分子式：C9H8O2
　　结构式：

　　[image: image1.png]



产品性能：
　　含量：≥99%

　　外观：白色或无色结晶粉末

　　气味：稍有辣味然后转变成甜的和杏子味道

　　熔点：133℃
　　沸点：300℃
产品应用：
　　香精香料、制药、化妆品电镀处理剂等。

用途：具有很好的保香作用，通常作为配香原料，也被用作香料中的定香剂，在食品、化妆品 、食用香精等领域都有广泛的应用， 包装： 25KG/牛皮袋。
肉桂酸在电镀中的应用

肉桂酸在电镀中可作为电镀光亮剂，电镀馁蚀剂，电镀添加剂。常用于氯化物镀锌、镀锡等电镀防护层业。在此我们着重介绍肉桂酸在镀锌产品中的应用。

锌镀层一直是众多行业钢铁制件防护的主要防护层，它具有优良的防蚀性能，良好的涂装性和焊接加工性能，且成本较低。同时，电镀锌技术经过上百年的改进完善，目前已有多种成熟的工艺技术。

综观各类型镀液，氰化物镀锌工艺成熟，镀层结晶细致，镀液分散能力好，但因其毒性较大，含氰废水的处理也较困难。国内所占比例正在逐渐缩小，取而代之的是无氰工艺，碱性锌酸盐镀锌体系是从70年代初迅速发展起来的，其成份简单，易于维护，镀液对设备无腐蚀，镀层结晶与氰化物型相似，需选用良好的添加剂，如果没有良好的添加剂，只有得到海绵状镀层，并且其镀层脆性也不及氰化镀锌层。酸性类型镀液又以氯化钾/氯化钠型为主流，这种工艺基本上克服了铵盐镀锌和碱性锌酸盐镀锌的工艺缺点，具有深镀能力强，分散能力好，镀层质量相当于氰化物镀锌工艺，并且对环境污染程度小，电镀废水易处理。而硫酸盐型镀锌液因成本低，镀液稳定，电流效率高，沉积速度快，在线材及带材镀锌方面仍为主要应用工艺。

作为电镀光亮剂，肉桂酸不仅可以单独作为硫酸盐镀锌光亮剂，氯化钾镀锌光亮剂等等酸性镀锌光亮剂及载体光亮剂，也可做为其它光亮剂产品的辅助光亮剂。其功能是：使镀层结晶细化、进一步扩大镀液光亮电流密度范围，增加阴极极化，加强低位光亮效果，获得全光亮镀层。由于一般主光剂如苄叉丙酮、枯茗醛、二苯甲酮、O-氯苯甲醛等均只能在某一电流密度范围内发挥光亮作用，所以单独使用是不能获得理想镀层的。如果有了肉桂酸辅助配合使用就能起到协同效应。肉桂酸作为光亮剂起到了操作温度宽，一般在1~70℃时仍可使镀液的分散能力和深镀能力很好，所得镀层细致光亮，脆性小且消耗量低，并具有杂质自抑功能。

氯化物镀锌工艺自问世以来,一直都以其高亮度、低污染、高效率等独特的优点广泛应用于国内外电镀业。目前，虽然光亮剂品种繁多，性能不断改进，但其组成仍然含有非离子表面活性剂。非离子表面活性剂的浊点是影响光亮剂质量的一个重要因素。以下为镀锌各产品浓度对非离子表面活性剂浊点的影响。
见下表：

	名  称  
	O-15
	OP-20

	氯化锌（g/L）
	60

80

100
	54.0

53.5

54.0
	59

58

59

	氯化钾（g/L）
	140

180

220
	73.5

61.0

53.5
	73

63

58

	肉桂酸（g/L）
	0.2

0.4
	48.5

45.0
	55.0

52.0

	烟酸（g/L）
	0.2

0.4
	53.0

52.0
	57.0

56.5

	苄叉丙酮（g/L）
	0.2

0.4

0.8
	52.0

53.5

48.0
	58.0

58.0

53.0

	苯甲酸（g/L）
	2

4
	51.0

49.0
	56.0

52.5

	扩散剂（g/L）
	2

4
	51.0

50.0
	56.0

54.0

	表面活性剂（g/L）
	2

4
	52.5

53.5
	55.5

58.0


从结果可知，除氯化锌几乎无影响外，随表面活性剂浓度提高而提高。其余各项都与主盐氯化钾一致，都因其浓度提高而降低。尤其肉桂酸对非离子表面活性剂浊点影响最为明显。

以下为肉桂酸用于氯化钾镀锌光亮剂的性能与特点：


1.
电流效率高，出光速度快，整平性能好。 

2.
电流密度范围宽，覆盖能力好，适用于各种复杂零件。

3.
温度范围宽，镀液浊点较高。 

4.
镀层细致，白晰明爽，易进行彩色，蓝白色及白色钝化。 

5.
槽液稳定性能好，维护方便。 

工艺规范条件

氯化锌(ZnCl2)
60-70g/L

氯化钾(KCl)或氯化钠(NaCl)
18O-220g/L

硼酸(H3BO3)
25-35g/L

肉桂酸
14-18ml/L

pH
4.5-6

温度
10-50℃

阴极电流密度(DK)
1-8A/dm2

SK：SA
1：1.5-2

阳极
0#锌板

由于新的表面处理技术的应用和产品结构中黑色金属材料用量的减少，传统电镀技术的应用正在萎缩，从这个意义上说电镀工业是夕阳工业是不错的。但是我们也可以看到，从二十世纪五十年代开始的二战后的工业发展、特别是电子工业的发展，以及此后由于资源、能源、环境、军事、航天等多方面的需要的原因，使电镀技术在新工艺的开发上有了极大的发展和进步。 社会现实中的需要一直是技术开发的原动力，现代企业更是以市场的需求为开发产品的依据。因此，电镀新工艺的研究和开发也是以现实的需要为根据的，同时要考虑到科技进步的趋势或未来的潜在需求。在这些需求的刺激下，二十世纪也产生了许多新工艺、新技术。

随着科技和工业的发展，对新工艺的需求也是动态的，因此即使是在传统工业领域，电镀工艺也有更新的机会。至于新的世纪，被人们称为高信息化的世纪，也有人说是纳米世纪，绿色世纪，这些新的基础工业的产生和发展，给电镀技术的发展提供了更为广阔的空间。

苯丁烯酮（苄叉丙酮）

别名：苯亚甲基丙酮

英文名：Benzal Acetone; Benzalacetone; Benzylidene Acetone

含量≥ 99（％）

CAS：122-57-6

分子式：C10H10O;C6H5=CHCOCH3

分子量：146.18

熔点39-41℃

沸点260-262℃

折射率1.8536

闪点：116℃

比重：1.0377

包装：25kg/桶

物化性质：白色或淡黄色结晶体，具有香豆素气味，可燃。微溶于水，溶于硫酸，乙醇，乙醚，苯和氯仿。

用途：有机合成中间体，可用作香料的防挥发剂，染色工业用作媒染剂、固着剂，用于制取香料或增香剂，配制镀增光剂。

生产方法：以苯甲醛为原料，与丙酮缩合而得。

糖 精 钠
【 学 名 】 邻磺酰苯酰亚胺钠

【 英文名 】 Saccharin Sodium 

【 分子式 】 C7H4O3NSNa•2H2O 

【 拼音名 】 táng jīng nà 、lín huáng xiān běn xiān yà àn nà

【 通俗名 】 糖精、甜精

【 CAS 】 128-44-9 

【 性 质 】 糖精钠，又称可溶性糖精，是糖精的钠盐， 带有两个结晶水，无色结晶或稍带白色的结晶性粉末，一般含有两个结晶水，易失去结晶水而成无水糖精，呈白色粉末，无臭或微有香气，味浓甜带 苦。甜度是蔗糖的 500倍左右。 耐热及耐碱性弱，酸性条件下加热甜味渐渐消失，溶液大于 0. 026 ％则味苦。 

【 目 数 】 国产生产商目前的颗粒情况：4-6目、5-8目、8-12目、8-16目、10-20目、20-40目、40-80目、80-100目等各种规格

【 用 途 】 广泛用于以下行业：

　　1、 食品：一般冷饮、饮料、果冻、凉果、蛋白糖等

　　2、 饲料添加剂：猪饲料、香甜剂等

　　3、 日化行业：牙膏、嗖口水、眼药水等

　　4、 电镀行业：电镀光亮剂

　　其中电镀行业用量较大，目前出口总量占到中国产量的大部分。 

检测方法
　　书页号：2000年版二部－1057 C7H4NNaO3S.2H2O 241.19 本品为1,2-苯并异噻唑-3(2H)- 酮1,1-二氧化物钠盐二水合物。按干燥品计算，含C7H4NNaO3S不得少于99.0％。 

　　【性状】 本品为无色结晶或白色结晶性粉末。无臭或微有香气，味浓甜带苦；易风化。本品在水中易溶，在乙醇中略溶。 

　　【鉴别】 (1) 取本品约0.3g，加水5ml溶解后，加稀盐酸1ml，即析出结晶；滤过，沉淀用水洗净后，在105℃干燥2小时，依法测定（附录Ⅵ C），熔点为226～230℃。 

　　(2) 取本品约20mg，置试管中，加间苯二酚约40mg，混合后，加硫酸0.5ml，用小火加热至显深绿色，放冷，加水10ml与过量的氢氧化钠试液，即显绿色荧光。
　　(3) 本品炽灼后，残渣显钠盐的鉴别反应（附录Ⅲ）。 

　　(4) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集576图）一致。 

　　【检查】 酸碱度 取本品1.0g，加水10ml溶解后，对石蕊试纸显中性或碱性反应；但遇酚酞指示液不得显红色。 

　　铵盐 取本品0.4g,加无氨蒸馏水20ml溶解后，加碱性碘化汞钾试液1ml，摇匀，静置5分钟，如显色，与标准氯化铵溶液（取氯化铵，在105℃干燥至恒重后,精密称取0.2966g，加无氨蒸馏水溶解使成1000ml）0.10ml，用同一方法制成的对照液比较，不得更深（0.0025％）。 

　　苯甲酸盐与水杨酸盐 取本品0.5g，加水10ml溶解后，加醋酸5滴使成酸性,加三氯化铁试液3滴，不得生成沉淀或显紫堇色。 

　　甲苯磺酰胺 取邻甲苯磺酰胺和对甲苯磺酰胺对照品适量，精密称定，加二氯甲烷制成每1ml中含上述的甲苯磺酰胺异构体各为50μg的溶液作为对照品溶液；另取本品2.0g,精密称定，用5％碳酸钠溶液8.0ml溶解后,加色谱用硅藻土〔称取硅藻土（过九号筛）100g，加入盐酸800ml，时时搅拌，浸渍12小时以上，除去酸液，再用盐酸同样处理3次,每次1小时，然后用水洗涤至溶液显中性,将硅藻土分散于甲醇300ml中,滤过,在80℃烘干〕10g，混合均匀，装入25mm×250mm的色谱管，照柱色谱法（附录Ⅴ C 第二法），用二氯甲烷洗脱约30分钟，收集洗脱液50ml，蒸发至近干，加二氯甲烷，使成1.0ml，作为供试品溶液。

　　取上述两种溶液，照气相色谱法（附录Ⅴ E），用硅酮(OV17)为固定相，涂布浓度为1.5％，在柱温180℃测定。含甲苯磺酰胺的总量不得过0.0025％。 干燥失重 取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量不得过15.0％（附录Ⅷ L）。

　　重金属 取本品2.0g，置烧杯中，加水48ml溶解后，加盐酸溶液(9→100)2ml，搅匀，并用玻璃棒摩擦杯壁，至开始结晶，静置1小时后，滤过，取滤液25ml，依法检查（附录Ⅷ H 第一法），含重金属不得过百万分之十。 

　　砷盐 取无水碳酸钠约1g，铺于坩埚底部与四周，再取本品1.0g，置无水碳酸钠上，用水少量湿润，干燥后，先用小火烧灼使炭化，再在500～600℃炽灼使完全灰化，放冷，加盐酸5ml与水23ml使溶解，依法检查（附录Ⅷ J 第一法），应符合规定（0.0002％）。 

　　【含量测定】 取本品约0.2g，精密称定，加冰醋酸20ml溶解后，加结晶紫指示液1滴，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定至蓝绿色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于20.52mg的C7H4NNaO3S。 

　　【类别】 诊断用药、矫味剂。 

　　【贮藏】 密封保存。 

注意事项

　　糖精钠是有机化工合成产品，是食品添加剂而不是食品，除了在味觉上引起甜的感觉外，对人体无任何营养价值。相反，当食用较多的糖精时，会影响肠胃消化酶的正常分泌，降低小肠的吸收能力，使食欲减退。 

　　据国外资料记载，1997年加拿大进行的一项雄性大鼠喂养试验发现，摄入大量的糖精钠可以导致雄性大鼠膀胱癌。因此，美国等发达国家的法律规定，在食物中使用糖精时，必须在标签注明“使用本产品可能对健康有害，本产品含有可以导致试验动物癌症的糖精”的警示。
J64-31 氯丁橡胶可剥漆
颜色：白色、黑色
氯丁橡胶可剥漆又称J64-31氯丁橡胶可剥漆、J64-1氯丁橡胶可剥漆，该产品具有优异的耐酸、碱、水、盐等化学介质腐蚀性能和耐热性能(-40～70℃)，漆膜坚韧，用于化铣铝合金的临时保护。可刷涂，自干。
    使用可剥漆的局部电镀工艺流程为：　前处理→涂覆可剥漆→干燥、固化→电镀→去保护层。
　　前处理：是涂覆工艺成败的关键因素之一。工件表面油污会使涂层的附着力降低，导致漏蚀甚至涂层脱落；表面氧化物则会使涂层附着力过高，导致剥除困难。可按相应的电镀工艺的除油和除锈方法进行前处理以使基材的表面状态一致，从而保证涂层对底材附着的均匀性。
　　涂覆：用甲苯或二甲苯调整氯丁橡胶可剥漆粘度为30～40 s(涂-4杯，25±1 ℃)。粘度太高时，施工不便，涂层过厚，溶剂挥发不完全，加热干燥和固化时会使涂层起泡。涂刷施工，每道涂层厚度宜为30～50 μm，涂5～8道，总厚度为150～250 μm。
　　干燥与固化：涂料由湿膜转化成干膜一般要经过表干、实干和完全固化三个阶段。氯丁橡胶可剥漆以甲苯作溶剂，相对挥发速度较快。在常温和有通风的情况下5～10 min表干，每道间隔时间约15～20 min。最后一道要放置4.0 h以上以确保涂层干燥完全。烘烤干燥可使漆膜固化更彻底，涂层的硬度、附着力等机械性能都优于自然干燥的涂膜。因此表干后最好在90 ℃烘1.0 h，若与氢氟酸接触，应在120 ℃烘1.5 h。待固化完全后检查涂层是否有针孔、气泡和划伤等，再用涂料修补。多涂部分可用甲苯、二甲苯、汽油等擦净。
　　将涂覆J64-31氯丁橡胶可剥漆的试片分别进行铝件化学导电氧化、阳极氧化着色、镀金、镀银、化学镀镍，铜件镀金、镀银、镀铬，钢件件镀锌、镀铬等处理，结果涂层能有效保护工件涂面不受腐蚀，最后漆膜仍具有一定弹性，电镀结束后，立即剥离即可。
本产品乃高质合成树脂，耐酸、耐碱、可用于金属电镀的绝缘分色保护，附着力强，油漆表面平滑。

用     途：用于局部金属电镀工艺，是阻止电镀的一种油漆，具有保护金属工件之作用。

特    点：1、操作容易，粘度高。

2、隔离效果好。

3、电镀后，可用手直接剥离。

4、工件上不留任何胶渍。

使用方法：

1. 底层金属电镀。

2. 涂保护漆于不需电镀的地方(用描笔、移印或喷枪）。

3. 风干至不粘手或烘干( 60 ℃) 5 – 10分钟，并不需要完全干透。

4. 面层间色电镀或脱膜。

5. 电镀后，油漆可用手直接剥离。

注意事项：

1、工件要干燥及无油污。

2、涂于金属表面均匀。

3、若需调稀，需用专用调稀水。

4、电镀结束后，立即剥离。

包装规格：20KG/桶 。

QL-1000乙烯亚胺
1． 别名：乙撑亚胺、丫丙胺、胺丙胺、胺丙啶、二亚甲基亚胺。

2． 物理化性能：

外 观：纯品为无色透明液体

分子式：C2H5N
分子量：43.07

沸  点：55-56℃

相对密度：0.8321（22/24℃）

折光率：1.4125（25℃）

闪  点：11℃。

能与水互溶，水溶液呈碱性，溶于乙醇。遇酸或吸收空气中CO2易聚合。商品中含有少量的氢氧化钠作稳定剂，有氨臭味。

本品化学性质活泼，能参与多种化学反应，能形成多种水溶性聚合物。

本品为剧毒品，并有腐蚀性，经呼吸道和皮肤吸收可导致呕吐。属致癌物质和一级易燃品液体。必须密封，闭光和阴凉通风条件储存和运输。

3. 包装规格：25 KG/蓝色塑料桶

QL-1001低分子量聚乙烯亚胺
1.外观：无色透明液体

含量：50%

重均分子量（Mw）： 780～1100
2.毒性：本品有毒，需在防毒措施条件下使用

3.推荐用途：

能与多种有机物加成共聚形成众多聚乙烯亚胺衍生物。

用作阳离子絮凝剂、工业废水和城市废水粪便处理剂生产。

用作镀锌光亮剂生产。

用于镀镍和镀铜光亮剂生产

用于水溶性高分子化合物生产。

用于树脂固化剂生产。

4.包装规格：25 KG/蓝色塑料桶
QL-1001-C-1聚乙烯亚胺                                   

产品名称：QL-1001-C-1聚乙烯亚胺水溶性阳离子聚合物
外观：无色或微黄色透明粘性液体
含量：30%

比重：d425=1.0383（25℃g/m3）
折光率：1.3785

运动粘度：50-80（25℃ mpa.s）
重均分子量（Mw）： 3000～3500（Ke）

本品的伯胺、仲胺、叔胺的比例为1：2：1

本品可以与水或甲醇任意互溶

推荐用途：

可用于生产环氧树脂固化剂。

可用于造纸中助留剂使用。

在电镀行业中作分散剂使用。

也可作为絮凝剂使用。

包装规格：25 KG/蓝色塑料桶 200KG/桶

储存：本品无毒无害，储存在阴凉干燥处可长期存放。
QL-1001-C-3聚乙烯亚胺
产品名称：QL-1001-C-3聚乙烯亚胺水溶性阳离子聚合物
外观：无色或微黄色透明油状液体
含量：35%

比重（25℃g/m3）：d425=1.043-1.045 

运动粘度：90-110（25℃ mpa.s）
PH值：10-12

重均分子量（Mw）： 17000-20000（Ke）

推荐用途：

用于人造丝的阳离化，提高染料利用率和染色均与度。

本品为优良的分散剂，可用碱性体系作分散剂。

用于纳米材料的生产。

本品正电荷很强，可用作阳离子絮凝剂，能沉降重金属和有机物

本品经固化可作固体二氧化碳吸附剂用于生命保障系统。

包装规格：25 KG/蓝色塑料桶 200KG/桶

储存：本品无毒无害，储存在阴凉干燥处可长期存放。
QL-1001-C-4聚乙烯亚胺
产品名称：QL-1001-C-4聚乙烯亚胺水溶性阳离子聚合物
外观：无色或微黄色透明油状液体
含量：40%

比重（25℃g/m3）：d425=1.0528

折光率：1.4184

运动粘度：200-500（25℃ mpa.s）
PH值：10-12

重均分子量（Mw）： 10000（Ke）

推荐用途：

本品为优良的分散剂，可用碱性体系作分散剂。

用于纤维阳离子化表面处理剂，以提高固色率和染料剂用率。

本品可以用于医药生产中的酶固定剂。

本品正电荷极强，可用于金属沉降和有机物沉降。

包装规格：25 KG/蓝色塑料桶 200KG/桶

储存：本品无毒无害，储存在阴凉干燥处可长期存放。
武汉远城共创科技发展有限公司     明续英 027-68886670  13667291122  E-mail: mingzihui123@163.com


