[image: image1.png][mAU]

300

250

200

100

50

8

9

10

"

12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25



[image: image11]                      



聚二硫二丙烷磺酸钠的测定   分析报告

——江西铜博科技有限公司                       

一、检测方法：

客户方法。
2、 客户要求：

聚二硫二丙烷磺酸钠的测定  
3、 方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，外标法定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯
4.1.2 冰乙酸：分析纯
4.1.3 三乙胺：分析纯

4.1.4 水：纯水
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元低压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

4.2.2 分析天平：感量0.0001 g

4.2.3 微孔滤膜：0.22μm，有机系
五、样品溶液的制备
5.1  聚二硫二丙烷磺酸钠样品溶液：称取客户提供的聚二硫二丙烷磺酸钠样品0.2045g，用流动相溶解稀释至50mL，摇匀，过滤，即得。
六、仪器条件
a) 色谱柱: Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5μm
b) 流动相：甲醇：1%冰乙酸（体积比）+1%三乙胺混合水溶液（体积比）=25: 75

c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV245nm

e) 柱温: 30℃

f) 进样量: 20μL

七、分析结果
7.1试剂空白谱图
[image: image12.wmf]F U L I


7.2 聚二硫二丙烷磺酸钠样品谱图及结果
[image: image2.png][mAU]

300

250

200

100

3,301

50

86!

"

12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25




[image: image3.png]80

70

3,301

86!

8

9

10

"

12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25




[image: image4.png]AT ERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 3.301 2604.3 18925.4 0.3793 0.3793
2 4.862 465.4 5817.9 0.1166 0.1166
3 5.375 313187.8 4914244 .4 98.5000 98.5000
4 12.954 2883.6 50092.7 1.0040 1.0040

T 3191411 4989080.4 100.0000 100.0000




[image: image5.png][mAU]

300

250

200

100

50

8

9

10

"

12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25




[image: image6.png]80

70

8 9 10 11 12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25




[image: image7.png]AT ERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 3.300 2570.5 18621.5 0.3721 0.3721
2 4.854 446.1 4651.1 0.0929 0.0929
3 5.369 313814.2 4931218.9 98.5361 98.5361
4 12.932 2881.7 49988.0 0.9989 0.9989

T 319712.5 5004479.6 100.0000 100.0000




[image: image8.png][mAU]

300

250

200

100

50

8

9

10

"

12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25




[image: image9.png]80

70

8 9 10 11 12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25




[image: image10.png]AT ERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 3.301 2530.3 18116.1 0.3630 0.3630
2 4.857 435.2 4521.9 0.0906 0.0906
3 5.371 313693.4 4918362.4 98.5519 98.5519
4 12.932 2874.9 49628.9 0.9944 0.9944

T 319533.8 4990629.3 100.0000 100.0000




以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
 分析员：刘海侠 于媛婷                                               审核： 金迁
电话：15657600027                                                  日期：2022.12.14

_1234567890.doc


F U L I












