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羧甲基壳聚糖中的乙醇 分析报告
                                        -----烟台万利医用品有限公司

一、客户要求
样品中乙醇的含量测定

二、仪器和材料

2.1仪器
2.1.1福立GC9720气相色谱仪


2.1.2 反控工作站

2.1.3 HS930全自动顶空仪

2.2材料
2.2.1 无水乙醇
2.2.2 水：娃哈哈纯净水
三、色谱条件

	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)

检测器：宽量程FID氢火焰检测器

色谱柱：RBX-624/30m*0.32mm*1.8μm

载气：N2 恒流：1.0ml/min 分流比：10：1

进样量：定量环1mL
	COL：50℃(2min）-10℃/min-160℃（5min）

INJ：250℃      DET：250℃ 

平衡温度：80℃ 取样针温度：90℃  阀箱温度：100℃
传输管温度：110℃ 平衡时间：30min  
定量方法：外标法


四、溶液配制

4.1标准溶液的配置

4.1.1 乙醇储备液的配制：称取0.0253g乙醇于50mL容量瓶中，加水定容，配制成浓度为506μg/mL的乙醇溶液。

4.1.2  乙醇Ⅰ级标准溶液：准确吸取乙醇储备液1mL于10 mL容量瓶中，加水定容，配制成浓度为50.6μg/mL的乙醇溶液。

4.1.3  乙醇Ⅱ级标准溶液：准确吸取乙醇I级标准溶液5mL于10mL容量瓶中，加水定容，配制成浓度为25.3μg/mL的乙醇溶液。
4.1.4 乙醇Ⅲ级标准溶液：准确吸取乙醇II级标准溶液4mL于10mL容量瓶中，加水定容，配制成浓度为10.12μg/mL的乙醇溶液。

4.1.5 乙醇Ⅳ级标准溶液：准确吸取乙醇III级标准溶液5mL于10 mL容量瓶中，加水定容，配制成浓度为5.06μg/mL的乙醇溶液。

4.1.6乙醇Ⅴ级标准溶液：准确吸取乙醇IV级标准溶液1mL于10mL容量瓶中，加水定容，配制成浓度为0.506μg/mL的乙醇溶液。

4.1.7 乙醇Ⅵ级标准溶液：准确吸取乙醇V级标准溶液5mL于10mL容量瓶中，加水定容，配制成浓度为0.2530μg/mL的乙醇溶液。
4.2样品溶液的配制

精准称取液体样品1g，精密称定，置于20mL顶空瓶中，准确加入蒸馏水1.0mL，混合均匀，备用。

五、实验

5.1 乙醇Ⅰ级标准溶液典型谱图及结果
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1. 乙醇

图1  乙醇Ⅰ级标准溶液
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5.2标准曲线
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5.3样品221102CMCT-2典型谱图及两针结果
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5.4 样品221102CMCT-6典型谱图及结果
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5.5 样品221102CMCT-9典型谱图及两针结果
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注：1、样品221102CMCT-6样品量不足，只能提供一针结果。

    2、以上数据仅供参考，如有疑问来电咨询。
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