[image: image9][image: image10.wmf]F U L I

                      



润滑油中脂肪酸测定 分析报告
                                  -----杨凌美畅新材料股份有限公司

一、客户要求
润滑油中脂肪酸含量的测定。

二、仪器和材料

2.1仪器
2.1.1福立GC9720Plus气相色谱仪


2.1.2 反控工作站

三、标样及样品配制

3.1 1.5%硬脂酸甲酯标样配制：准确称取0.15g（精确至0.0001g）硬脂酸甲酯，用异辛烷补加到1g（精确至0.0001g），此浓度为15%；再用移液枪取上述母液100μL至900μL异辛烷，此浓度为1.5%。

3.2 样品处理：样品摇匀，取5mL样品至20mL顶空瓶，加入2.2mL浓盐酸，在105℃下反应加热3h，冷却，加入2-3mL乙醚，加盖，震荡20下，静置12h，取上层乙醚至新的顶空瓶，再将新顶空瓶放置在90℃水浴中摇晃，使乙醚完全挥发，再加入5mL 15%三氟化硼-甲醇，加盖，在80℃加热1h，取出，冷却至室温，加入蒸馏水至3/4顶空瓶处，加盖摇晃，再加入2mL异辛烷，加盖震荡，静置分成后取上清液至2mL样品，待测。
四、色谱条件

	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)

检测器：宽量程FID氢火焰检测器

色谱柱：RBX-FFAP/30m*0.32mm*0.5μm

载气：N2 恒流：2.0ml/min 分流比：5:1
	COL：100℃（1min）-10℃/min升至230℃，保持20min
INJ：260℃      DET：240℃ 

进样量：1μL


五、实验

5.1 1.5%硬脂酸甲酯标样典型谱图及结果
[image: image1.png]200000

1600000

1000000

w000

e s,

%

B3

0o

o

)
[Uni: mi]




[image: image2.png]UgF | BnE AREERiE)min) | FUEFF(min] | UESIFA) | WEEALASS] | USTEHRL%) | SE%]

1 Wl 15.574 0.113 31154246 2153038.7  100.0000 100.0000
4: 31154246 21530368.7 100.0000 100.0000





5.2 样品典型谱图及结果
[image: image3.png]P4
500000

247,000

1194000

104,000

(@9)31 370,

8
T o020,




[image: image4.png][

Evas)

2357
2525
236
3073

AREBRTiEmin] | FigEEmin]

0.030
0.063
0.052
0.020

EIFA) | ISTRARLFA™S) | USTTRI%]

w6286
19331
55409
1437.3

858977
73624
17467
2499.1

0.3154
0.0274
0.0437
0.0093

S8
0.3154
0.0274
0.0437
0.0093



[image: image5.png]EEE YRS YRR RN NBEEN A GEERE B o von

3.132
3661
3862
4322
4454
4575
4751
4533
5630
5308
673
7.060
722
7.482
763
7270
7511
817
8273
821
8801
8903
0.283
s.460
5504
a2
10,008
10312
10,45
10842
1051
11058
w321
11409
11568
11653

0.030
0.0%
0.03¢
0082
0.085
0043
0.0%
0.03¢
0.0%0
0.052
0.084
0.0%
0.084
0082
0.063
.08
0.063
0.05¢
0.0%
0.063
0002
0.050
0.0%
0.064
0.068
0072
0.055
0.051
0.0%
0.0%8
0.057
0.109
0.053
0.047
0.0m
0.043

2319.6
1767.5
25405
8479
0725
26569
uzr.a
1170
21007
14311
6544
7587
158218
1.2
726
514
6717
10145
8.8
1058.7
19651
61543
43%6.0
13530
12960
35120
157341
1716
1418.5
11230
25181
0.5
100
0336
7635
869.7

4370.8
41302
e
25267
30055
73654
2423
41280
57423
47508
216.1
23996
50320
24531
30216

133552
25270
2575
51524
35738
51927

195130

15700.0
0855
50035

162238

56088.0
24030
%777
445
s75.1
22
26344
w8747
3457
2293.6

0.0163
0.0154
0.0204
0.0034
00112
0.0274
0.0038
00154
0.0214
0.0177
0.0082
0.008
0.0187
0.0091
0.0127
0.087
0.0034
0.0106
0.0183
0.0133
0.0183
0.0725
0.0584
0.0
0.0186
0.0603
0.2086
0.0088
00144
0.0147
0.0215
0.000
0.0038
0.03%
00128
0.0085

0.0163
0.0154
0.0204
0.0034
00112
0.0274
0.0038
00154
0.0214
0.0177
0.0082
0.008
0.0187
0.0091
0.0127
0.087
0.0034
0.0106
0.0183
0.0133
0.0183
0.0725
0.0584
0.0
0.0186
0.0603
0.2086
0.0088
00144
0.0147
0.0215
0.000
0.0038
0.03%
00128
0.0085




[image: image6.png]4
2

I I

11754
11847
2251
2612
12691
12.507
13,150
13,358
13,604
1374

0.033
0.063
0.063
0.0%
.05
0.0%
0.0%
0.0%
0.071
0.065

1846.6.
18233
52528
0191
7658
799.1
3461
0771
S065.9.
1736.5

4165.3
441
w757.7
8976.0
%175
26088.1
108597
188478,
29635
6266.2

0.0155.
0.0184
00772
0.0334
0.0057
0.00m
0.03%
0.7008
0.0928
0.0233

0.0155.
0.0184
00772
0.0334
0.0057
0.00m
0.03%
0.7008
0.0928
0.0233



[image: image7.png]LR R R B IR R R R BRI R A R R I g ]

13.746
14023
14,193
14.3%
14,351
19571
14851
15,200
15.490
15.757
15.983
16,352
16,986
16,684
17.25%
7.3
.72
17.852
15,437
18672
18.958
1.172
19560
19,763
2183
2067
2129
218
27%
23185
23587
20211
25085
26402
26.905
27.408

0.065
0.051
0.066
0.0%
0.0%
0.058
0.0%8
0.071
0.07
0.07
0.065
0.078
0.051
0.074
0.081
0.090
0.07
0.05
.18
0.105
0.109
0.0
0.105
0.113
.18
0.194
0.1%
0.176
0.216
0.157
0.177
0.197
0.04
0.232
0.237
0.211

1736.5
165284
787
52535
3674
25265
1649940
23834
73271
13653635
178146
517288
8867
9291
12205
s0125.5
16242
3172847
1130
19709.0
54056.7
7199
53189
6.4
34758
%39
a1
27493
31587
2010
16044
192366
1105341
778
%60.7
025

6266.2
s5230.7
194766
w127
1734
52043
6155285
101175
B1648.5
7008540.5
744388
43495816
250%6.6
2322055
736047
2000874
69499
13675740
6126
1267185
7783
2.8
34257
78
25407.2
253099
a1
20507.8
0225
21857.6
76321
205596
14565935
6423
145508
3346.1

0.0233
0.2054
0.0724
0.0658
0.0436
00322
23013
0.0376
14193
26.0562
0.2768
16,1754
0.0933
0.8635
0.2737
10836
0.0258
73171
0.0520
0.4712
16355
0.1573
0.1235
00138
0.09%5
0.0964
0.0158
0.1057
0.1987
0.0813
0.06%
0.8947
54168
0.0247
0.0541
0.0124

0.0233
0.2054
0.0724
0.0658
0.0436
00322
23013
0.0376
14193
26.0562
0.2768
16,1754
0.0933
0.8635
0.2737
10836
0.0258
73171
0.0520
0.4712
16355
0.1573
0.1235
00138
0.09%5
0.0964
0.0158
0.1057
0.1987
0.0813
0.06%
0.8947
54168
0.0247
0.0541
0.0124



[image: image8.png]28I8&

28.470
2.967
2029
3137

0.289
.18
0.301
0.2

2436
%02
4137173
27e6.7
38566379

4558.0
3371
81145056,
202265
25390151.4

0.0170
0.0161
0.1765
15628
100.0000

0.0170
0.0161
0.1765
15628
100.0000




说明：由于缺少脂肪酸及内标物的标准，无法对该样品进行定性定量分析，以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                              邮编： 317500
 分析员: 金迁                                                     审核： 金迁

 电 话： 15657600119                                            时间：2023.04.14

_1234567890.doc


F U L I












